Table of Contents

# 1	Manual de Cualificación de Soldadores

## 1.1	1. Introducción

Este manual establece los procedimientos y requisitos para la cualificación de soldadores según las normas internacionales aplicables.

### 1.1.1	1.1 Alcance

El presente documento cubre:

- Requisitos generales de cualificación

- Procedimientos de prueba

- Criterios de aceptación

- Documentación requerida

### 1.1.2	1.2 Referencias Normativas

Las siguientes normas son aplicables:

- ASME Section IX - Welding and Brazing Qualifications

- AWS D1.1 - Structural Welding Code - Steel

- ISO 9606-1 - Qualification test of welders

## 1.2	2. Requisitos Generales

### 1.2.1	2.1 Variables Esenciales

Las variables esenciales que afectan la cualificación incluyen:

| Variable | Descripción | Límite |
| --- | --- | --- |
| Proceso | Proceso de soldadura | SMAW, GTAW, FCAW |
| Material Base | Tipo de material | P-No. 1-8 |
| Espesor | Rango de espesor | Ver tabla 2.1 |
| Posición | Posición de soldadura | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G |

### 1.2.2	2.2 Rangos de Cualificación

#### 1.2.2.1	Espesor del Material

Cuando un soldador cualifica con un espesor específico, queda cualificado para los siguientes rangos:

- Espesor cualificado: t

- Rango cualificado: 0.5t a 2t

- Máximo: Sin límite (según norma)

Nota Importante: Los rangos pueden variar según el código aplicable. Siempre consultar la normativa vigente.

## 1.3	3. Procedimientos de Prueba

### 1.3.1	3.1 Preparación del Cupón

El cupón de prueba debe prepararse de acuerdo con:

- Limpiar el material base completamente

- Verificar dimensiones según WPS

- Preparar el bisel según especificaciones

- Asegurar la junta correctamente

### 1.3.2	3.2 Ejecución de la Soldadura

PARÁMETROS TÍPICOS - SMAW

Electrodo:     E7018
Diámetro:      3.2 mm (1/8")
Corriente:     110-130 A
Polaridad:     DCEP
Posición:      3G (Vertical)
Progresión:    Ascendente

### 1.3.3	3.3 Inspección Visual

Criterios de aceptación visual:

- ✅ Sin grietas visibles

- ✅ Fusión completa

- ✅ Perfil de soldadura aceptable

- ✅ Sin socavado > 0.8 mm

- ✅ Sin porosidad superficial

### 1.3.4	3.4 Ensayos Destructivos

#### 1.3.4.1	Prueba de Doblez

Los cupones deben someterse a ensayos de doblez según:

| Tipo | Cantidad | Ángulo |
| --- | --- | --- |
| Cara | 2 | 180° |
| Raíz | 2 | 180° |
| Lateral | 4 | 180° |

#### 1.3.4.2	Criterios de Aceptación

Para considerarse APROBADO, el cupón no debe presentar:

- Grietas mayores a 3 mm en cualquier dirección

- Defectos de fusión en los bordes

- Inclusiones de escoria mayores a 1.5 mm

## 1.4	4. Documentación

### 1.4.1	4.1 Registro de Cualificación (WQR)

Todo soldador cualificado debe tener un Welding Qualification Record (WQR) que incluya:

- Información del soldador

- Proceso utilizado

- Variables esenciales

- Resultados de ensayos

- Rango de cualificación

- Fecha de expiración (si aplica)

- Firma del Inspector

### 1.4.2	4.2 Renovación

La cualificación debe renovarse cuando:

- Hayan transcurrido 6 meses sin soldar con el proceso

- Exista razón para dudar de la habilidad

- Cambien las variables esenciales

## 1.5	5. Posiciones de Soldadura

### 1.5.1	5.1 Designación según AWS

| Posición | Descripción | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Plana | Soldadura en posición plana | 1G / PA |
| Horizontal | Soldadura horizontal | 2G / PB |
| Vertical | Soldadura vertical | 3G / PF |
| Sobrecabeza | Soldadura sobre cabeza | 4G / PD |
| Tubo horizontal | Tubo en eje horizontal | 5G |
| Tubo inclinado | Tubo a 45° | 6G |

### 1.5.2	5.2 Cualificación por Posición

💡 Tip Profesional: Cualificar en posición 6G cubre todas las demás posiciones para tuberías.

## 1.6	6. Defectos Comunes y Soluciones

### 1.6.1	6.1 Porosidad

Causas: - Material base contaminado - Gas de protección inadecuado - Humedad en el electrodo

Soluciones: - Limpiar correctamente - Verificar flujo de gas - Secar electrodos a 150°C / 2h

### 1.6.2	6.2 Falta de Fusión

Causas: - Corriente insuficiente - Velocidad excesiva - Ángulo de electrodo incorrecto

Soluciones: - Aumentar amperaje - Reducir velocidad de avance - Mantener ángulo correcto (70-90°)

## 1.7	7. Conclusiones

La cualificación adecuada de soldadores es fundamental para:

- ✅ Garantizar la calidad de las uniones soldadas

- ✅ Cumplir con requisitos contractuales

- ✅ Asegurar la integridad estructural

- ✅ Reducir costos por rechazo

## 1.8	Referencias Bibliográficas

- ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX (2021)

- AWS D1.1/D1.1M:2020, Structural Welding Code - Steel

- ISO 9606-1:2012, Qualification testing of welders

- AWS QC1:2007, Standard for AWS Certification of Welding Inspectors

Documento elaborado por: WeldTech Solutions
Fecha de emisión: Noviembre 2025
Versión: 1.0

Guía de Cualificación de Soldadores

ASME Section IX

| project: | Proyecto Ejemplo WeldTech |
| --- | --- |
| client: | Cliente Ejemplo S.A. |
| author: | WeldTech Solutions |
| version: | 1.0 |
| revision: | RA-00 |
| date: | 2025-11-07 |

DOCUMENTO TÉCNICO - CONFIDENCIAL

version_control

| version | date | author | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-11-07 | WeldTech Team | Versión inicial del documento |